附件3

2020年度下半年全市部分在建水运工程

综合检查实体检测数据汇总表

| 单位 工程 | 分部工 程类别 | 抽查项目 | 实测数量 | 合格数量 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水运原材料及常用产品 | 原材料及常用产品 | 水泥 | 19 | 17 | 89.5% |  |
|  |  | 高耐久性建筑混合料 | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  | 砂 | 29 | 29 | 100% |  |
|  |  | 碎石 | 26 | 25 | 96.2% |  |
|  |  | 外加剂 | 11 | 10 | 90.9% |  |
|  |  | 掺合料 | 7 | 7 | 100% |  |
|  |  | 水 | 3 | 3 | 100% |  |
|  |  | 钢材 | 57 | 57 | 100% |  |
|  |  | 钢绞线 | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | 塑料波纹管 | 1 | 1 | 100% |  |
|  |  | 橡胶支座 | 4 | 2 | 50% |  |
|  |  | 土工合成材料 | 8 | 8 | 100% |  |
|  |  | 静载锚固性能 | 2 | 2 | 100% |  |
|  |  | 锚夹具 | 49 | 49 | 100% |  |
| 航道护岸工程、防波堤工程 | 墙身 | 混凝土强度 | / | / | / |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | / | / | / |  |
|  |  | 正面平整度 | / | / | / |  |
|  | 上部结构 | 混凝土强度 | / | / | / |  |
|  |  | 几何尺寸 | / | / | / |  |
|  |  | 相邻段表面高差 | / | / | / |  |
| 码头工程 | 下部结构 | 桩身完整性 | 30 | 30 | 100% |  |
|  | 上部结构 | 几何尺寸 | 10 | 10 | 100% |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 321 | 321 | 100% |  |
|  |  | 混凝土强度 | 389 | 389 | 100% |  |
|  |  | 桩基取芯 | 20 | 20 | 100% |  |
|  |  | 桩身无侧限抗压 | 120 | 120 | 100% |  |
|  |  | 预应力张拉力见证检测 | 16 | 16 | 100% |  |
|  |  | 钢绞线张拉孔注浆密实度检测 | 530 | 530 | 100% |  |